| ## SMG Temel İşlevi: | - Kan dolaşımını engellememeli, eklem yerine uygulandığında eklem hareketini engellememeli, bandaj uygulandıktan sonra uygulandığı yerden kaymamalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Pamuk, poliamit iplik ve/veya lateks lastikten yapılmış olmalı; kenarları (eni) kendinden dokumalı olmalı, temiz, kokusuz, eksiz olmalı, yumuşak yapıda olmalı, hiçbir aktif madde içermemelidir. - Elastik bandajın gerilmemiş hali malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır. - Elastik bandaj 20 cm × 3,5 m boyutlarında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Elastik özelliği yüksek olmalı, gerilme özelliği sayesinde %100'e yakın uzayabilmelidir. - Hava geçirgenliğine sahip olmalı, terletmemeli, uygulandığı bölgede alerjiye ve kaşıntıya neden olmamalıdır. - Enine esnememeli, kopmamalı, esnekliğini uzun süre korumalı, esnediğinde yapısını kaybetmemeli, çabuk deforme olmamalı, ipliklenmemeli, esnekliği yıkandığında bozulmamalıdır. - Başlangıç ve bitiş uçları kaçmaması için dikişli olmalıdır. - En az 2 adet (15-20 cm için 4 adet) kilitleme kancası olmalı, kopçalar esnek olmalı, kanca elastik bandaja tutturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı, dokuma yerleri birbirinden ayrılmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - İlgili ürünler TS 5098 standardında belirtilen ‘Uzama Özelliği’ testine uygun olmalıdır. - Suya dayanıklı tekli ambalaj içinde olmalıdır. Elastik bandajlar ayrıca en az 50 en fazla 250 adetlik dayanıklı karton ambalaj içinde teslim edilmelidir. - Firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir. - Firma tarafından SUT kodu veya ÜTS kodu bildirilmelidir. |