POLYESTER SUTUR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kalınlıkları, mukavemetleri, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonları USP ve Avrupa Farmakopisi standartlarına uygun olmalıdır.

- Atravmatik iğneliler Paslanmaz çelik olacaktır. İğneler dokudan çok rahat geçmeli, eğilip bükülmemesi, kırılmaması için güçlü olmalı. Yüksek alışım çelikten imal edilmiş olmalıdır. Kırılma ve bükülmeyi engellemek amacıyla iğnedeki krom oranı %10 dan fazla olmalıdır. Yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini/sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. Kırılmaya karşı direncini kaybetmemelidir.

- İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir. Dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir. Cerrahi süturun iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi önleyecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. İğne ve sütur çapı birbirine uyumlu olmalı, böylece iğne sütur birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamalıdır. İğne ile sütur birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamalıdır. İğne iplik birleşim yerindeki iplik yapısı,  doku geçişindeki performansını olumsuz etkilememelidir.

- Cerrahi süturun kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı, iplik yapısı ile uyumlu olmalıdır. Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı.

- Sütur pürüzsüz olmalıdır, tiftiklenmemelidir, kolay düğüm kaydırılmalıdır. Düğüm güvenliği sağlamalı. Üzerine bakteri yerleşecek boşluklar olmamalıdır.

- İğne mm’leri ve Sütur boyu 45 cm’nin üzerindekiler için +/- %10 tolerans tanınmalıdır. İğne boyu 10 mm’nin üzerindekiler için +/- %10 tolerans tanınmalıdır. iğne çeşitleri istenilen özelliklerde olmalıdır.

- Kapak dikişleri için teklif edilecek ürünlerde iğne özelliği sert/kalsifik dokulardan rahatlıkla geçiş yapabilmesi, kullanıcının penetrasyonunu arttırarak dokuyu travmatize etmeden geçebilmesi için (tapercut vb.) ucu sivrileştirilmiş ı-beam özellikli (yuvarlaklaştırılmış kare gövde) iğne olmalıdır.

- Pledget’li olarak teklif edilen ürünlerde pledget ölçüleri 3mmX3mmX1,5mm , 6mmX3mmX1,5mm seçenekleri olmalı, pledgetler kolay deforma olmayacak ve  tiftiklenmeyecektir.

- Cerrahi süturun ipliği düğüm güvenliği, kuvveti ve manipülasyon özelliği sağlayan bir orta taşıyıcı merkezden ve merkezin çevresinde örülü 16 liften oluşmalıdır.

- Süturler Polyethylene terephthalate (Polyester)’den elde edilmiş olmalıdır. Süturler kaplamalı olmalı kaplaması Polybutylate olmalıdır.

- Kutularda en az 12 paket ile ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir. Seri ve kontrol numarası olmalı. Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajının üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.

- Saklama koşulu 25 derece altında, güneş, nem ve doğrudan ısı kaynağından uzakta olmalıdır.

- Ürünlerin teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır. Üretim tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 18 ay olmalıdır.

- Sütur yeşil veya beyaz olmalıdır.

- Birim ambalajı üzerinde imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, üretim yeri, filament cinsi iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, sütur kalınlığı, süturun uzunluğu, 1/1 oranında iğne büyüklüğü ve diğer özellikleri görülebilir, okunaklı ve bozulmayacak tarzda belirtilmelidir. Her poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı, ürün katalog numarası, ürün tanıtımı, rengi, yapısı ve sterilizasyon şekli baskılı olmalıdır. Bu bilgiler yapıştırma etiket olmamalıdır. Kutu ambalajın üzerinde yazması gereken bilgiler  Türkçe  olmalıdır.

- Sütur paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç ambalaj(blister/plastik/karton) üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır. (Steril alana partikül düşmemesi ve bilgi kaybına yol açmaması için yapıştırma etiket veya sadece seri-lot numarası yazılı olmamalıdır)

- Sütur ambalajının kullanım esnasına kadar sterilizasyonu bozulmayacak şekilde   su, nemden, ısıdan, ışıktan korunması için Dış ambalajı; soyulabilir nitelikte alüminyum folyo veya bir yüzü şeffaf diğer yüzü su ve nem  geçirmeyen, yırtılmayan kağıt ,iç ambalajı; soyulabilir alüminyum folyo veya blister/plastik/karton olmalıdır. Ambalaj üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

- Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait ve Türkçe  prospektüs te olmalıdır.

- Sütur paketten çıktığında minimum paket hafızasına sahip olmalıdır. Kullanıcının eline ve el aletlerine dolanmamalıdır.

- Sterilizasyonu EO veya Gama ile yapılmış olmalıdır.

- Ürün ÜTS kaydı  olmalıdır.

- Firma; Hatalı çıkan ürünlerin kullanılmamış yeni ürünlerle değiştirmelidir.

- Firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.