| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal tedavisinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kanal dolgu maddesinin içerisinde kalsiyumoksit, bizmut trioksit, çinko oksit, slikon dioksit, titanyum dioksit ve trikalsiyum fosfat olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Baz ve katalizör halinde olmalı birebir oranında karıştırılmalıdır. - Kanal içerisinde donarken en az %32 oranında hacimsel olarak genişlemeli, bu genişleme ile kanal duvarlarına sıkıca yapışıp kanalda boşluk bırakmamalıdır. - Apekste ve perforasyon olan bölgelerde sert doku oluşumunu teşvik etmelidir. - Doku dostu olmalı, postoperatif hassasiyet göstermemelidir. - Mutajenik ve karsinojenik olmamalıdır. - Radyoopak olmalıdır - Uzun dönem tıkama kapasitesine sahip olmalıdır - Ağız dışında geç sertleşmeli ve çalışma süresi uzun olmalıdır. - Doku sıvıları ile temas halinde düşük çözünürlük göstermelidir. - Doldurma için mükemmel viskoziteye sahip olmalıdır. Pöröz olmamalıdır. - Kanal içinden sökülebilmelidir. - Dişi boyamamalı, renklenmeye sebep olmamalıdır. - Uygulaması kolay olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - ISO10993 ve ISO7405 standartlarında belirtilen yöntemler ile malzemenin biyouyumluluk testleri yapılmış olmalıdır. - ISO 6876 standartlarında belirtilen deney yöntemleri ile akıcılık çalışma zamanı çözünürlük uygulama sonrası boyutsal değişim radyoopasite vs değerleri belirlenmiş olmalı ve bu değerler standartlara uygun olmalıdır. - Hasta ve ürün güvenirliğini sağlamak amacıyla Ürünün son kullanma tarihi ve LOT numarası, sonradan değişime imkan vermeyecek şekilde orijinal ürün ambalajı üzerinde bulunmalıdır. Orijinal ambalaj üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.b. yapıştırılmamalıdır. - Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |