| ## SMT Temel İşlevi: | - Dişsiz çenelerin ölçüsünü tüm detayları ile almak için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Öjenol içermeyenleri, en az 130 g baz ve en az 60 g katalizatör olmalıdır. - Öjenol içeren çinko oksit pasta en az 140 grlık tüpte, öjenol pasta ise en az 60 grlık tüpte olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Total protezlerde hazırlanan kişisel ölçü kaşıkları ile fonksiyonel ölçü almaya uygun olmalıdır. - Beslenme ölçüsü almaya uygun olmalıdır. - Kokusu doğal ve tolere edilebilir olmalıdır. - Kırılmaya karşı dirençli olmalıdır. - Karıştırma süresi en fazla 30 sn. olmalıdır ve kıvamı pürüzsüz olmalıdır. - Ağız içerisinde sertleşme süresi 2-3 dakikayı geçmemelidir. - Ölçüler en az 4 gün boyunca boyutsal stabilitesini korumalıdır. - Kırılgan olmamalıdır. - Ölçü işleminden sonra ilave kabul edebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Kutu içeriğinde, farklı renkte iki ayrı tüp içinde (baz-katalizör) bulunmalıdır. - Orijinal ambalajında olmalı, karıştırma kâğıdı ve sıkma aparatı bulunmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |