| ## SMT Temel İşlevi: | - Amalgam ve kompozit dolguların altında kaide maddesi olarak, geçici dolgu maddesi olarak, kron ve köprü simantasyonunda kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Toz ve likitten oluşmalı, orijinal ambalajında en az 80 gr toz ve en az 30ml. likit ve ölçeği olmalıdır. - Sıvısı berrak olmalı tortu içermemelidir. - Toz kısmı gözle bakıldığında kir ve lif gibi yabancı maddeler içermemelidir |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tozu ince grenli olmalıdır. - Maksimum karıştırma süresi 30 saniye, donma süresi 120 saniye olmalı ve donarken ısı açığa çıkarmamalıdır. - Radyoopak görüntü vermelidir. - Tükürükten etkilenmemelidir. - Manipülasyonu kolay olmalıdır. - Homojen bir yapıya sahip olmalıdır. - Poroziteye sebep olacak gaz kabarcıkları yapmamalıdır. - Kokusu ve kıvamı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ekonomik açıdan en avantajlı ürün değerlendirmesinde gramaj ve/veya mL miktarları dikkate alınacaktır. - Son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır. - Hasta ve ürün güvenirliğini sağlamak amacıyla Ürünün son kullanma tarihi ve LOT numarası, sonradan değişime imkan vermeyecek şekilde orijinal ürün ambalajı üzerinde bulunmalıdır. Orijinal ambalaj üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket vb. yapıştırılmamalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |