C-SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ SETİ

- ISO 4823 standartlarında Tip 0 Putty ölçü olmalıdır.

- Ölçü malzemesi Polysiloksan malzemeden yapılmış olmalı.

- Standart kaşıkla kullanılabilmeli.

- Deformasyona karşı yüksek dirençli olmalıdır.

- Elastik geri alınımı %98’ den büyük olmalıdır.

- Boyutsal stabilizasyonu yüksek olmalıdır ve boyutsal değişimi 24 saat sonra 1. ölçü maddesi için %-0.2’ den 2. ölçü maddesi için %-0.7’ den küçük olmalıdır.

- 23ºC’de donma süresi 4’30’’ olmalıdır.

- Ağızda çalışma süresi 3’15’’ olmalıdır.

- Karıştırma süresi 30’’ olmalıdır.

- Nane v.b. aromalı olmalıdır.

- Likit veya jel katalizör ile kullanılabilmelidir.

- Son sertlik ortalama 67-73 Shore arasında olmalıdır.

- En az 900ml hacimli 1. ölçü maddesi ürün en az 1.53kg ağırlıkta  olmalıdır. Hem kabın hem de karton ambalajın üzerinde malzemenin hazırlama şekli ve sürelerini gösteren resimli kullanım talimatı açıklaması olmalıdır. Ayrıca hem kabın üzerinde hem de karton ambalajında CE işareti, üretici firma adı, adresi olmalıdır.

- Plastik ölçek kaşığı ile verilmelidir.

- Ambalaj ilk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır.

- Kullanılan katalizör ve putty oranı; her bir kaşık putty için kaşığın boyu uzunluğunda 2 ölçek ( yaklaşık 8 cm) katalizör ile kullanılmalıdır.

- Set içerisinde aynı marka olmak üzere en az 1 adet 900 ml kavonozda sarı renkli 1.ölçü materyali, en az 1 adet 140 ml tüplerde turuncu renkli 2. Ölçü materyali, em az 1 adet en az 60 ml lik tüplerde katalizör ve karıştırma kağıtları bulunmalıdır.

- Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır.

- Numune komisyon tarafından değerlendirilecektir.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |