| ## SMT Temel İşlevi: | - Kompozit ve amalgam dolgular altında kaide olarak kullanılabilmelidir. - Süt diş restorasyonlarında, daimi sınıf I restorasyonlarda, yarı-daimi sınıf II restorasyonlarda, kor yapımında, estetiğin ön planda olmadığı sınıf V dolgularda kullanılabilir olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün toz ve likit formu birarada set halinde olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kondanse (tepilebilir) özellikte ve molar dişlerin restorasyonunda kullanılan yüksek dirençli, mikroglass yapıda flor iyonlaştıran özellikte klinik kullanıma uygun olmalı ve bu özellikleri prospektüsünde yazılı olmalıdır. - Sıvısı berrak olmalı tortu içermemelidir. - Toz kısmı gözle bakıldığında kir ve lif gibi yabancı maddeler içermemelidir. - Homojen bir yapıya sahip olmalıdır. - Manipülasyonu kolay olmalı, kaviteye adaptasyonu sırasında el aletlerine yapışmamalıdır. - Hazırlama sırasında yapışkan olmamalı, parlak homojen birleşim oluşturmalıdır. - Poroziteye sebep olacak gaz kabarcıkları yapmamalıdır. - Çalışma zamanı 3 dakikadan fazla olmamalı, kendiliğinden donmaya bırakıldığında donma zamanı 4-5 dakikadan fazla olmamalıdır. - Dentin ve mineye kendiliğinden yapışmalı ve çok iyi bağlanabilmelidir. - Diş sert dokuları ile biyolojik uyumlu olmalıdır. - Yüksek radyo opositeye sahip olmalıdır. - Kapağın açılması, dozlama ve karıştırma sırasında toz oluşturmaması için granül yapıda olmalıdır. - Aşınma direnci düşük olmalıdır. - Kendi kendine sertleşebilmelidir. - Tepilerek uygulanabilir olmalıdır. - Tükürükle karşılaştığında çözünmemelidir. - Atravmatik restorasyon tekniğine uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Hasta ve ürün güvenirliğini sağlamak amacıyla Ürünün son kullanma tarihi ve LOT numarası, sonradan değişime imkan vermeyecek şekilde orijinal ürün ambalajı üzerinde bulunmalıdır. Orijinal ambalaj üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.b. yapıştırılmamalıdır. - İstekliler teklif etmiş olduğu malzemenin orijinal ürün katoloğunu (A4 kağıda basılmış bilgisayar çıktısı belgeler kabul edilmeyecektir.) malzemenin teknik özelliklerinin tamamı katalog üzerinde işaretlenmiş şekilde ihale ile ilgili diğer belgelerle birlikte ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |