| ## SMT Temel İşlevi: | - Dolgu yapımında kaide materyali olarak kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Minimum 80. Gr. Toz ve minimum 50. Gr. Likit içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Maniplasyonu kolay olmalıdır. - Kokusu ve kıvamı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. - Sıvısı berrak olmalı tortu içermemelidir - Toz kısmı gözle bakıldığında kir ve lif gibi yabancı maddeler içermemelidir. - Homojen bir yapıya sahip olmalıdır. - Hazırlama sırasında yapışkan olmamalı, parlak homojen birleşim oluşturmalıdır. - Uygulaması kolay, amalgam ve kompozit dolguların altına kaide dolgu simanı olarak kullanılabilen, uluslararası norm ve spesifikasyonlara sahip olmalıdır. - Likidi içerisinde orta fosforik asit (% 30 – 40) olmalıdır. Toz içeriğinde çinko oksit, alüminyum oksit ve magnezyum oksit olmalıdır - Radyopak olmalıdır. - Karıştırma süresi 1-2 dakika, serleşme süresi 5-7 dakika olmalıdır. - Poroziteye sebep olacak gaz kabarcıkları yapmamalıdır. - Sertleşme gerçekleşirken aşırı ısı açığa çıkarmamalıdır. - Kötü kokusu olmamalıdır ve kıvamı geçici dolgu yapımına uygun olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - İçerik ve kullanımı ile ilgili ayrıntıları anlatan prospektüsü olmalıdır. - Orijinal ambalajında, ölçü kaşığı içinde olmalıdır. - Ürün teslim tarihinden itibaren son kullanım tarihi en az 18 ay olmalıdır. - Hasta ve ürün güvenirliğini sağlamak amacıyla ürünün son kullanma tarihi ve LOT numarası, sonradan değişime imkan vermeyecek şekilde orijinal ürün ambalajı üzerinde bulunmalıdır. Orijinal ambalaj üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.b. yapıştırılmamalıdır. - İstekliler teklif etmiş olduğu malzemenin orijinal ürün katoloğunu(Fotokopi ve diğer çoğaltma yöntemleriyle temin edilmiş dosya broşürler ve buna dayalı teklifler kabul edilmeyecektir.) malzemenin teknik özelliklerinin tamamı katalog üzerinde işaretlenmiş şekilde ihale ile ilgili diğer belgelerle birlikte ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |