| ## SMT Temel İşlevi: | - Geçici restorasyonlarda dolgu olarak ve amalgam dolgularda kaide olarak kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Aynı veya farklı kutuda toz çinko oksit, likit ise ojenol olacaktır. - Toz en az 30. gr. lık şişede, öjenol en az 15 ml’lık cam şişede olmalıdır. - Toz ve likit ayrı ayrı da temin edilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - PH 7–8 arasında olmalıdır. - Yüksek aşınma direnci, düşük çözünürlük ve üstün kapatma özelliği olmalıdır. - Karıştırma süresi 1–1,5 dakika olmalı, karıştırılması ve uygulanması kolay, parlak homojen birleşim oluşturmalıdır. - Sertleşme süresi en fazla 2 dakika olmalıdır. - Sertleşme gerçekleşirken ısı açığa çıkarmamalıdır. - 25 – 35 Mpa dirence dayanıklı olmalıdır - Sıvısı berrak olmalı tortu içermemelidir. - Kaviteye kolay adapte edilebilmeli, spatüle yapışmamalıdır. - Antiseptik ve ağrı kesici özelliği olmalıdır. - Toz kısmı gözle bakıldığında kir ve lif gibi yabancı maddeler içermemelidir. - Kokusu ve kıvamı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Fiyat denge ilişkisi gramaja göre değerlendirilecektir. - Kutunun içerisinde ölçü kaşığı ve karıştırma kâğıdı olmalıdır. - Türkçe prospektüsü olmalıdır. - Orijinal ambalajında kullanım amacına uygun olmalıdır. - Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır. - Hasta ve ürün güvenirliğini sağlamak amacıyla Ürünün son kullanma tarihi ve LOT numarası, sonradan değişime imkan vermeyecek şekilde orijinal ürün ambalajı üzerinde bulunmalıdır. Orijinal ambalaj üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.b. yapıştırılmamalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |