| ## SMT Temel İşlevi: | - Pedodonti tedavilerinde fissür örtücü uygulamalarında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Değişik renk seçenekleri bulunmalıdır. - En az %47 cam iyonomer doldurucu inorganik madde içermelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İnorganik doldurucu baryum cam seramik olmalıdır. - Işınla sertleşebilen özellikte olmalıdır. - Polimerizasyon süresi en fazla 20sn olmalıdır. - Basınç dayanımı 250mpa dan büyük olmalıdır. - Uzun süreli flor serbestleyebilmeli, pit ve fissür doldurucu özellikte olmalıdır. - Örtücü tabaka çiğneme basıncına dayanıklı olmalıdır. - Akıcılığı, dişin oklüzal yüzündeki fissürlerin en ince ayrıntılarına kadar ulaşabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajda, set halinde, 2 adet en az 2 ml’lik özel şırınga, %37 fosforik asit içeren asit etching jeli ve en az 20 adet esnek uygulama uçları bulunmalıdır. - İhtiyaç halinde yedek olarak şırınga da temin edilebilmelidir. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |