| ## SMT Temel İşlevi: | - Dolgu yapımında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İçeriğindeki alaşım ve civa oranları tercihe göre, 1, 2, 3 veya 5 dökümlük kapsül içeriğini karşılayacak oranda olmalıdır. - İçeriğinde en az %45 gümüş (Ag) en az %17 kalay (Sn), en az %11 bakır (Cu), içermelidir. Alaşımın Hg oranı ağırlıkça en fazla % 53 olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Civa ve toz içeren izole edilmiş kapsüller şeklinde kullanıma hazır olmalıdır. - Küresel (sferik) veya admix alaşım partiküllü olmalıdır. - Hekime yeterli çalışma zamanı vermeli, düzgün ve kolay şekil alabilmeli, rahatça işlenebilmelidir. - Gama 2 fazı içermemelidir. Bu durum plastik kavanozun üzerinde veya fabrikasyon orijinal ambalajın üzerinde ve üretici firmanın resmi internet sitesinde görülebilmelidir. - Korozyona ve aşınmaya karşı yüksek dirence sahip olmalıdır. - Amalgam karıştırıldıktan sonra içerisindeki zardan kolayca ayrılmalıdır. - Amalgamatörde karıştırılınca amalgamda aranan özellikleri verecek, homojen bir kütle halinde gelmelidir. Alaşım civa oranı uygun olmalı, aşırı civa açığa çıkarmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kurumlarımızda bulunan ve standart vibratörlerde karıştırma süresinin belirtildiği bir çizelgesi olmalıdır. - Rutubet geçirmeyecek şekilde kapatılmış, orijinal ambalajında olmalıdır. - Ürünün orijinal ambalajı üzerinde prospektüsü olmalı; firma adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi okunaklı ve tahribatsız bir şekilde ambalaj üzerinde görülmelidir. - Hasta ve ürün güvenirliğini sağlamak amacıyla ürünün son kullanma tarihi ve LOT numarası, sonradan değişime imkan vermeyecek şekilde orijinal ürün ambalajı üzerinde bulunmalıdır. Orijinal ambalaj üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket vb. yapıştırılmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürüne ait ürün güvenlik bilgi formu verilmelidir. Bu formlar, yetkili kuruluş tarafından düzenlenmiş olmalı ve üretici firmanın resmi internet sitesinde görülebilmelidir. Firmalar tarafından yazılarak verilmiş formlar kabul edilmeyecektir. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |