| ## SMT Temel İşlevi: | - Kişisel kaide plağı ve kaşık yapımında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Standart kalınlıkta olmalıdır. - Boyutsal olarak stabil olmalıdır. - Normal ve ışınlı tipleri olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Normal baz plak; - Isı ile kolayca yumuşatılabilen ve şekil verilebilen nitelikte olmalıdır. - Ağız ortamında deforme olmamalıdır. - Işınlı baz plak; - Paketten çıkarıldıktan sonra uygulama zamanı en az 5 dakika olmalı ve ışınlı baz plak fırınında en fazla 5 dakikada sertleşmelidir. - Polimerizasyon sonrası yüzeyde oksijen inhibisyon tabakası oluşmalı ve bu alkollü pamukla temizlenmelidir. - Kalınlığı en az 1.4 mm en fazla 2.5 mm olmalıdır. - Tesfiye sırasında freze yapışmamalıdır. - Büzülme ve su emme eğilimi düşük olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Her baz plak arasında paketlerin birbirine yapışmasını engelleyen ayırıcı kağıtlar olmalıdır. - Işınlı baz plak, ışık geçirmeyen paketlerde olmalıdır. - Fiyat denge ilişkisi adet bazında değerlendirilecektir. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |